ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА КЛЕЕНЫЙ СТЕНОВОЙ БРУС И КЛЕЕНЫЕ БАЛКИ.

Настоящие технические условия распространяются на комплекты деревянных домов из клеёного профилированного бруса.

1.ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.

Номинальные размеры бруса указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Номинальные размеры бруса.

| Наименование показателя | Номинальный размер, мм |
| --- | --- |
| Высота, (h) мм | 145 | 185 | 230 | 275 |
| Ширина, (b) мм | 162/202/242 | 162/202/242 | 162/202/242 | 162/202/242 |
| Длина, (L) мм | 12000 |

  - Сечение бруса определяется замером по крайним точкам бруса.

  - Заготовка бруса изготавливается длиной 12,0м.

  - Детали комплектов домов изготавливаются в соответствии с чертежами – конструкторской документацией  на комплект дома (КД), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Общий объем кубатуры дома рассчитывается исходя из раскроя основой заготовки длиной 12,0 метров.

  - Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более 1,5мм на 1м длины.

  - Параметры шероховатости поверхности бруса Rmax по ГОСТ 7016-82 не должны быть более 150 мкм.

  - Предельные допуски на отклонения от номинальных размеров заготовок бруса составляют:

- По Высоте +- 5мм;

- По Толщине +-2мм;

- По длине +- 50мм.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

  - Клееный стеновой брус должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

  - Характеристики:

При изготовлении клееных конструкций применяются пиломатериалы хвойных пород с качеством древесины не ниже 2-го сорта. Качество древесины по нормам соответствует ГОСТ 26002-83;

- Клееные конструкции состоят из строганных слоев толщиной от 15мм до 63мм, склеенных по толщине на гладкую фугу;

- Ламели по склейку состоят из сращенных отрезков с шагом сращивания минимум 500 мм,

- Разнотолщинность по длине и ширине в любом месте каждого слоя должна быть в пределах 0,2мм.

- Наличие в конструкции слоев из древесины различных пород  допускается с соблюдением следующих комбинаций:

А.  обе лицевые  ламели – сосна,  внутренние ламели – ель/сосна.

Б.   обе лицевые ламели – ель, внутренние ламели – ель/сосна.

- Влажность древесины в склеиваемых слоях должна быть 8-15% Разница во влажности между склеиваемыми слоями не должна превышать 2%.

- При склеивании конструкций используется  клеевая система 1257/7557 «AKZO NOBEL», класса водостойкости D4 по качеству соответствующий нормам ГОСТ 15613.1, ГОСТ 17005-82.

- Поперечная покоробленность слоев по ГОСТ 2140-81 перед склеиванием не должна превышать 1% ширины слоя.

- Смещения положения шипов (пазов) относительно оси симметрии бруса – не более 0,5мм.

  - Ограничение допускаемых пороков древесины в лицевых и внутренних ламелях  описано в таблице 2.

Таблица 2 – Ограничение допускаемых пороков древесины в ламелях.

| № п/п | Виды пороков | Внешние стороны/ Внешние ламели | Внутренние ламели/ Внутренние стороны внешних ламелей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сучки здоровые светлые, в т.ч. с трещинами (ширина трещин не должна превышать 0,5мм), сросшиеся и частично сросшиеся | Допускаются | Допускаются |
| 2 | Сучки ребровые кромочные здоровые | Допускаются, диаметром до 50мм | Допускаются |
| 3 | Сучки темные сросшиеся и частично сросшиеся | Допускаются, диаметром до 30мм | Допускаются |
| 4 | Сучки табачные | Допускаются диаметром до 10мм | Допускаются |
| 5 | Смоляные карманы | Допускается до 3 шт. на 1 метр | Допускаются |
| 6 | Синева | Не допускается | Допускается незначительные поражения не более 0,5% от общей площади дома |
| 7 | Обзол | Не допускается | Допускается обзол по пласти не более 5мм |
| 8 | Червоточина | Не допускается | Не допускается |
| 9 | Непрострог | Не допускается | Допускается непрострог по кромке и в клеевом шве местный (протяжённостью не более 150 мм и шириной не более 15 мм) |
| 10 | Заделка дефектов пробками (диаметр 35 мм). | Не более 1 шт./3пог. метра | Допускается |
| 11 | Заделка дефектов шпонками (длина до 400 мм). | Не более 1шт./3пог. метра | Допускается |
| 12 | Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | Допускаются незначительные повреждения | Допускаются |
| 13 | Сердцевина | Допускаются шириной до 5,0 мм длиной до 400 мм на 3 метра длины | Допускается |
| 14 | Участки, покрытые корой | Не допускаются | Допускаются |
| 15 | Продольные и поперечные трещины | Допускаются шириной до 0,5 мм длиной до 150 мм | Допускаются |

Требования разработаны в соответствии с ГОСТ 11047-90, ГОСТ 20850-84, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 2140-81.

  - Прочность клеевых соединений на послойное скалывание согласно ГОСТ 20850, должна быть не менее 6,0Мпа.

  - Зубчатые клеевые соединения при склеивании слоев по длине должны соответствовать ГОСТ 19414-90.

  - Показатели предела прочности зубчатых клеевых соединений на изгиб по ГОСТ 20850-84 должны быть: для брусьев стен не менее 20,0Мпа; для несущих балок не менее 27,0Мпа.

  - Крыловатость заготовок по ГОСТ 2140-81 перед сращиванием на зубчатый шип не должна превышать 0,2% на длине 2м.

  - При изготовлении клееных брусьев для стен домов, для плотной подгонки сопрягаемых брусьев, на двух боковых поверхностях вдоль их оси фрезеруются пазы и гребни.

  - Клеёные брусья для стен домов могут иметь непрострог по пазам и гребням – ограничением является целостность соединения (отсутствие люфта) и внешнего вида собранной стены.

  - Размеры и форма шипового соединения указываются в рабочих чертежах на   конструкции.

  - Допускается при изготовлении бруса высотой 185мм и более вертикальная склейка двух заготовок, предварительно склеенных из ламелей по ширине, на гладкую фугу.

  - Предельные отклонения по высоте паза и гребня – 0,1мм.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА.

  - Соединения стен между собой производится посредством выреза на брусе конструктивного элемента – «чашка». Вид сверху и сбоку  с гарантированными зазорами (рис. 2) Зазоры указаны для бруса 10-14% влажности (производственная влажность). Зазоры необходимы для лёгкой сборки дома. Для утепления чашки в вертикальном направлении рекомендуется джутовое полотно, соответствующей ширины чашки.

Рис.2

  - Предельные отклонения от номинальных размеров деталей и элементов деталей (расстояние от торца детали до центра чашки, общая длина деталей) не должны быть более:

- По длине                 +/- 2мм;

- По ширине              +/- 2 мм;

- По высоте           +/- 5 мм.

  - В брусе сверлятся отверстия под нагеля и под шпильки диаметром 25 мм.

  - Соединение стен отличных от 90 град. Производится эркерным соединением – схема соединения приведена на рисунке 3 (вид сверху).

Рис.3

Соединение собирается на шпонку и скрепляется металлической скобой. Допускаемое отклонение от номинального угла составляет 0,5 градуса.

  - По согласованию с покупателем обработка торцов деталей может производиться составом, предотвращающим растрескивание торцов Teknol-JRM (TEKNOS), также обработка всех деталей может проводиться антисептирующим составом Teknol-Aqua 1410-01 (TEKNOS).

  - В случае необходимости замены некоторых деталей, они могут быть изготовлены из цельного бревна «Пагонажа» силами бригады сборщиков непосредственно на строительном объекте.

  - При наличии элементов «Получаша» на брусе высотой 230мм и более, конструктивный элемент «Получаша», расположенный в нижней части детали, необходимо дорабатывать силами строительной бригады. Для этого необходимо углубить шейку на 20 – 25 мм. Элемент «Получаша», находящийся в верхней части детали, дорабатывать не нужно. Схема приведена на рисунке 4. Производитель выполняет элемент «Получаша» на деталях длиной более 700мм, в случае меньшей длины детали, данный элемент необходимо выполнять силами строительной бригады.

Рис. 4

4.ТРАНСПОРТИРОВКА И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ БРУСА.

4.1 Комплект конструкций сопровождается:

- комплект конструкторской документации – КД;

- с поставляемой партией идёт спецификация с перечнем деталей, находящихся в каждом пакете.

  - Изделия транспортируют в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - При транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность древесины конструкций. Перепад температуры и влажности при хранении не допускается.

  - При разгрузке деталей дома на стройплощадке вручную детали укладываются на подстопное основание (лёжки) высотой от земли не менее 200мм (зависит от типа грунта и требует уточнения у компании-производителя).

  - При укладке предусматривается  расстояние между плоскостями бруса (шпации – шириной 50мм) – для вертикальной циркуляции воздуха. Так же между рядами (при ручной разгрузке) укладываются прокладки (мин 40х20мм) для горизонтальной продувки стопы деталей.

  - Максимальную ширину стопу деталей желательно не превышать 1200мм.

  - Сверху штабеля деталей (стопы) укладываются утолщенные прокладки – мин 50мм – которые должны выступать за штабель мин 100мм с каждой стороны.

  - Поверх утолщённых прокладок степлером пришивается непрозрачная  плёнка, которая должна свисать с боковых частей настила мин 300мм  с каждой стороны (для снижения вероятности попадания дождя на боковые части пакета) (рис. 5).

  - Торцы пакетов также необходимо прикрывать непрозрачной плёнкой посредством крепления степлером  для устранения попадания прямых солнечных лучей. Суть в том, чтобы обеспечить продуваемую систему штабеля по пласти бруса и задержать испарение и увлажнение торцов бруса, т.к. водопоглащение и испарение влаги в продольном направлении волокон в 10 раз превышает данный показатель поперёк волокон.

  - В процессе хранения на площадке и во время монтажа возможно появление торцевых трещин (зависит от температурно-влажностных колебаний окружающей среды).

Рис.5

5.МОНТАЖ.

  - Монтаж бруса, производится в соответствии с проектом (КД), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Перед началом монтажа фундамент дома должен быть покрыт гидроизоляцией («Гидроизол» или аналоги, а также по осям будущего стенового комплекта дома должна быть проложена подкладочная доска сечением 50х150мм/200мм из хвойных пород древесины).

  - Для герметизации углов стен в стыковочных элементах «Чашах» осуществляется укладка утеплителя типа ПСУЛ 10/40, путем обмотки вокруг шейки «Чаши» минимум в 2-х местах.

  - В случае монтажа бруса с профилем, который предусматривает наличие уплотнителя, укладка межвенцового уплотнителя является обязательной.

  - Во время монтажа в торце профиля могут возникать небольшие зазоры до 5мм. Данные зазоры не являются браком, и компенсируется усадкой бруса в течение 3-х месяцев с момента монтажа.

  - В соответствии с проектом (КД) в ходе монтажа дома могут быть использованы деревянные нагели размером 24-25мм длиной 250-300мм. Расположение нагелей зависит от каждого конкретного проекта.

  - После укладки всех бревен в соответствии с проектом КД стеновой комплект должен быть стянут оцинкованными металлическими шпильками D-12мм, длиной 1-2м, соединяемыми на соединительные муфты. Пример показан (рис. 6)

Рис. 6

  - После монтажа стенового комплекта дома, для приведения его поверхности к финишному качеству необходимо в кратчайшие сроки осуществить шлифовку и окраску стен дома.

  - Монтаж должен проводиться лицами или компаниями, имеющими опыт работы с данным материалом.

  - Монтаж должен проводиться в дни отсутствия осадков в виде дождя и снега.

  - После монтажа комплекта выступающие части бруса (торцы) должны быть покрыты пропитками, рекомендованными Продавцом, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки товара.

  - После монтажа комплекта внешние и внутренние стены должны быть обработаны  противогрибковыми антисептическими пропитками, рекомендованными Продавцом, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки товара.

6.МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

  - Контроль качества изготовления продукции должен производиться в две стадии: пооперационный контроль и контроль готовой продукции.

  - Длину, ширину конструкций измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427-75, металлическими рулетками по ГОСТ 7502-89 по методике ГОСТ 8242-88. Разнотолщинность – штангенциркулем по ГОСТ 166-89.

  - Породу и пороки древесины контролируют визуально по ГОСТ 2140-81, размеры дефектов замеряют с помощью штангенциркуля, рулетки и линейки по ГОСТ 26002-83.

  - Шероховатость склеиваемой поверхности контролируют по утвержденным образцам-эталонам по ГОСТ 7016-82, ГОСТ 15612-85.

  - Влажность древесины деталей определяют электровлагомером по ГОСТ 16588-91 или иным аналогичным способом.

  - Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе определяют по ГОСТ 15613.4-78.

  - Прочность соединений на пласть определяют на послойное скалывание по ГОСТ 25884-83.

  - Водостойкость клеевого соединения проверяют по ГОСТ 17005-82.

  - Продольные шиповые соединения на боковых пластях клееных брусьев стен контролируют с помощью тарированного шаблона.

7.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

  - ГОСТ 11047-90 Детали и изделия для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия.

  - ГОСТ 20850 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия.

  - ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

  - ГОСТ 2140-81 Пороки древесины. Классификация. Термины и определения, способы измерения.

  - ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

  - ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

  - ГОСТ 15613.4 Древесина клееная. Метод определения прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе.

  - ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности.

  - ГОСТ 17005-82 Конструкции деревянные клееные. Методы определения водостойкости клеевых соединений.

  - ГОСТ 19414-90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым соединениям.

  - ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности.

  - ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы экспортные северной сортировки еловые и пихтовые.